1.Tekstilės medžiagų anizotropiškumo nustatymo būdas, pagrįstas tuo, kad disko formos bandinį deda tarp dviejų horizontaliai lygiagrečių plokštelių, nutolusių viena nuo kitos daugiau kaip per bandinio storį, ir traukia jį per centrinę apatinės plokštelės kiaurymę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad traukimo per kiaurymę metu periodiškai fotografuoja bandinio formą, skaido ją į 4 simetriškus sektorius, kiekviename iš jų matuoja maksimalų ir minimalų išorinio kontūro taškų atstumą iki centro ir pagal jų santykį nustato medžiagos anizotropiškumą.

2.Tekstilės medžiagų anizotropiškumo nustatymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš dviejų išmatuotų kontūro atstumų iki centro 0X ir 0Y pagal formulę


[image: image1.wmf]î

í

ì

=

+

=

-

OY

d

a

OX

d

a

5

5


nustato sutrumpintos epicikloidės parametrus a ir d ir pagal juos braižo teorinę kontūro formą, iš kurios pagal formulę


[image: image2.wmf](

)

2

2

4

10

25

d

cos

ad

a

R

z

+

-

=

j

j


nustato kontūro atstumą Rz bet kuriame kampo ( taške.
3.Tekstilės medžiagų anizotropiškumo nustatymo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš dviejų išmatuotų kontūro atstumų iki centro 0X ir 0Y pagal formulę


[image: image3.wmf]î

í

ì

=

-

=

+

OY

d

a

OX

d

a

3

3


nustato sutrumpintos hipocikloidės parametrus a ir d ir pagal juos braižo teorinę kontūro formą, iš kurios pagal formulę 


[image: image4.wmf](

)

2

2

4

6

9

d

cos

ad

a

R

z

+

+

=

j

j


nustato kontūro atstumą Rz bet kuriame kampo ( taške.

_1325356836.unknown

_1325356841.unknown

_1325356845.unknown

_1325356833.unknown

