1. Ugniai atsparaus betono kompozicija, į kurios sudėtį įeina rišiklis su katalizatoriaus atliekų priedu, šamoto užpildas ir maltas šamotas,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rišiklis yra aliuminatinis cementas, o kompozicija papildomai apima silicio dioksido mikrodulkes, reaktyvų aliuminio oksidą, polikarboksilatinį esterį, lėtiklį, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

aliuminatinis cementas              8-12

silicio dioksido mikrodulkės        2-10

reaktyvus aliuminio oksidas       3-6 

katalizatoriaus atliekų priedas    2-10

maltas šamotas                        5-20

šamoto užpildas                        50-65

polikarboksilatinis esteris           0,1-0,35

lėtiklis                                       0,05- 0,15

vanduo                                     likęs kiekis.

2. Ugniai atsparaus betono kompozicija pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad katalizatoriaus atliekų priedas yra katalizinio krekingo katalizatoriaus atliekos. 

3. Ugniai atsparaus betono kompozicija pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šamoto užpildo dalelės yra 0-10 mm dydžio.

4. Ugniai atsparaus betono kompozicija pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lėtiklis yra citrinos rūgštis.

