1. Ugniai atsparus betonas, į kurio sudėtį įeina aliuminatinis cementas, stambus užpildas, dispersinis užpildas, plastiklis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad betonas dar apima silicio dioksido mikrodulkes, stambus užpildas yra mulito užpildas, dispersinis užpildas yra maltas mulitas, o plastiklis sudarytas iš natrio tripolifosfato ir polikarboksilatinio esterio, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

aliuminatinis cementas 8-12

silicio dioksido mikrodulkės 3-7

maltas mulitas  15-25

mulito užpildas 60-80
natrio tripolifosfatas 0,15-0,25

polikarboksilatinis esteris 0,05-0,15

vanduo likęs kiekis

2. Ugniai atsparus betonas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mulito užpildas sudarytas iš pirmosios frakcijos 0,14-5 mm dydžio dalelių ir antrosios frakcijos 5-10 mm dydžio dalelių.
3. Ugniai atsparus betonas pagal 1 ir 2 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mulito užpildo pirmoji frakcija sudaro 25-35 betono masės %: o antroji frakcija 35-45 betono masės % .
