1. Ugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiaga, apimanti natrio silikato tirpalą ir ferochromo šlaką,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medžiaga dar apima aliuminatinį cementą, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

aliuminatinis cementas - 54-58

ferochromo šlakas - 17-19 

natrio silikato tirpalas - 25-27.

2. Ugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiaga pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad natrio silikato tirpalas yra 1,2 - 1,28 g/cm3 tankio.

3. Ugniai atspari kompozicinė rišamoji medžiaga pagal 1 ir 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad natrio silikato tirpalas yra 3,1-3,3 modulio.

