Būdas gaminti kompozitinės medžiagos su trupiniais mišinį, pagal kurį maišymo įrenginys sumaišo trupinius, portlandcementį, anijoninio tipo orą įtraukiančią medžiagą ir vandenį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maišymo įrenginys sumaišo vandenį, portlandcementį ir anijoninio tipo orą įtraukiančią medžiagą, kuri sudaro 0,001 – 0,004 % skaičiuojant nuo portlandcemenčio masės ir kuri ištirpsta cementinėje tešloje, ją porizuoja oro burbuliukais ir sudaro jų paviršiuje veikliųjų medžiagų plėvelę, kuri valo po to pridėtų į maišymo įrenginį autoklavinio akytojo betono trupinių paviršių nuo dulkių ir užtikrina tolygų trupinių dengimą cementine tešla.

