1. Būdas pluoštui išplaušinti, pagal kurį į išplaušinimo įrenginį paduoda pluoštą ir jį išplaušina darbo organas per sietą su akutėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išplaušinimą per sietą vykdo horizontalioje plokštumoje abrazyviniais grūdeliais didesniais už sieto akutes, kuriuos trina elastingas elementas.

2. Įrenginys pluoštui išplaušinti, susidedantis iš korpuso su padavimo ir iškrovimo angomis, kuriame sumontuotas velenas su darbo organais ir sietas su akutėmis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbo organas yra šepečio pavidalo elastingas elementas, išdėstytas vertikalaus veleno gale ir sujungtas su velenu judamai vertikalia kryptimi, o elastingi šepečio elementai remiasi į sietą.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingi šepečio elementai išdėstyti ekscentriškai veleno sukimosi ašies atžvilgiu, o jų viršus yra pleišto formos.

