PAGE  

1. Sukibimo komponentas asfaltui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro amfipatinių junginių, t.y. turinčių lipofilų ir hidrofilų, mišiniai, alyvų mišiniai ir/arba mineraliniai ir/arba augaliniai ir/arba gyvuliniai ir/arba sintetiniai mišiniai bei aromatinių ir alifatinių angliavandenilių mišiniai.
2. Sukibimo komponentas asfaltui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra amfipatinis mišinys, savo struktūroje turintis alkoholio likutį, fosforo likutį ir riebalų rūgščių likutį.

3. Sukibimo komponentas asfaltui pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amfipatiniame mišinyje esantis alkoholis yra trihidroksilis alkoholis; fosforo likutis yra fosforo rūgšties junginys; riebalų rūgščių likutis yra nesočiosios ir/arba sočiosios alifatinės riebalų rūgštys (nuo C8 iki C36).
4. Sukibimo komponentas asfaltui pagal 2 arba 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amfipatiniame mišinyje esantis alkoholis yra trihidroksilis alkoholis, geriau glicerinas arba glicerolis; fosforo likutis yra fosforo rūgšties junginys, geriau etanolaminas, cholinas, serinas, inozitolis; riebalų rūgščių likutis yra nesočiosios ir/arba sočiosios alifatinės riebalų rūgštys (nuo C8 iki C36), geriau nesočiosios ir/arba sočiosios alifatinės riebalų rūgštys (nuo C12 iki C18).

5. Sukibimo komponentas asfaltui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro amfipatinių junginių, t.y. turinčių lipofilų ir hidrofilų, mišiniai, alyvų mišiniai ir/arba mineraliniai ir/arba augaliniai ir/arba gyvuliniai ir/arba sintetiniai mišiniai bei aromatinių ir alifatinių angliavandenilių mišiniai, kurių asfaltui naudojamas kiekis yra 0,1-10 masės % nuo visos asfalto masės.
6. Sukibimo komponentas asfaltui pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro amfipatinių junginių, t.y. turinčių lipofilų ir hidrofilų, mišiniai, alyvų mišiniai ir/arba mineraliniai ir/arba augaliniai ir/arba gyvuliniai ir/arba sintetiniai mišiniai bei aromatinių ir alifatinių angliavandenilių mišiniai, kurių asfaltui naudojamas kiekis yra 0,1-10 masės %, geriau 0,5-1 masės % nuo visos asfalto masės.
7. Sukibimo komponentas asfaltui pagal 1-6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro 60-100 masės % amfipatinio junginių mišinio, 10-40 masės % alyvų mišinio ir 1-10 masės % aromatinių ir alifatinių angliavandenilių mišinio nuo visos asfalto masės.
8. Sukibimo komponentas asfaltui pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro 60-100 masės %, geriau 80-100 masės % amfipatinio junginių mišinio nuo visos asfalto masės.
9. Sukibimo komponentas asfaltui pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro 10-40 masės %, geriau 10-20 masės % alyvų mišinio nuo visos asfalto masės.
10. Sukibimo komponentas asfaltui pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro 1-10 masės %, geriau 5-10 masės % aromatinių ir alifatinių angliavandenilių mišinio nuo visos asfalto masės.

