1. Klinkerinė keramika, kurios formavimo mišinio sudėtyje yra molio ir smėlio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad formavimo mišinį sudaro šie komponentai ir esant tokiam jų santykiui, masės %: molis - 76–84 %, kvarcinis smėlis – 12–18 %, šamotas – 4–6 %.

2. Klinkerinės keramikos gavimo būdas, apimantis žaliavos paruošimą, komponentų maišymą, pusgaminių formavimą, džiovinimą ir degimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimas vykdomas 1075–1090oC.