1. Ventiliacijos kanalų, buitinių atliekų šalinimo vamzdžių (šachtų) valymo, dezinfekavimo ir biologinio apdorojimo būdas, kurį sudaro kanalų vidinio paviršiaus gramdymas, apdorojimas rūgštiniu preparatu, šarminiu preparatu ir biocheminiu preparatu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į kanalą nuleidžia armuotą žarną su purkštuku, kanalo dugną apdoroja vandens pagrindo polimerine medžiaga, kuri džiūdama sudaro nepralaidžią plėvelę, kanalo vidinį paviršių apdoroja rūgštiniu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, neorganinių rūgščių, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėsdinančios medžiagos, riebalų alkoholių etoksilatų, dezinfekuoja šarminiu plovimo preparatu, sudarytu iš vandens, lipnumą mažinančios medžiagos, ėsdinančios medžiagos, riebalų alkoholių etoksilatų, stiprios bazės ir nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos; paviršiaus biologiniam apdorojimui naudoja biocheminį plovimo preparatą, sudarytą iš bakterijų kultūrų, maitinimo terpės, natrio sulfonato, fermentų, glicerolio, gliukozės ir amonio hidroksido.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rūgštinio plovimo preparato komponentų santykis yra toks (masės procentais):
Azoto rūgštis                                           15-30;

Fosforo rūgštis                                        10-35;

Ėsdinančioji medžiaga                              5-10;

Riebalų alkoholių etoksilatai                     5-10;

Nejoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga 2,5-10;

Vanduo                                                  iki 100.
3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šarminio plovimo preparato komponentų santykis yra toks (masės procentais):

Stipri bazė                                             15-35;

Lipnumą mažinančioji medžiaga             5-10;

Ėsdinančioji medžiaga                            5-10;

Riebalų alkoholių etoksilatai                   5-10;

Nejoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga  5-10;

Vanduo                                                iki 100.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad biocheminio plovimo preparato komponentų santykis yra toks (masės procentais):

Saprotrofai                                               5-30;
Esterazė                                                  2-10;

Liazė                                                       2-10;

Izomerazė                                               2-10;

Glicerolis                                                 5-20;

Gliukozė                                                  5-20;

Amonio hidroksidas                                  1-5;

Natrio sulfonatas                                      1-5;
Vanduo                                                iki 100.
