1.Statybinių konstrukcijų elementų medžiaga fosfogipso pagrindu, turinti portlandcemenčio ir pucolaninio priedo, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad papildomai turi plastiklio, esant tokiam komponentų santykiui (masės ():

Pagrindiniai komponentai:

ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas – 60-70 ;

portlandcementis – 15-20 ;

pucolaninis priedas – 10-25 ;

Priedų komponentai:

Plastiklis – 0,5-2,0, kur plastiklio kiekis skaičiuojamas pagrindinių komponentų kiekio atžvilgiu.

2.Statybinių konstrukcijų elementų medžiaga fosfogipso pagrindu, turinti portlandcemenčio ir pucolaninio priedo, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad papildomai turi plastiklio ir kietėjimo reguliatoriaus, esant tokiam komponentų santykiui (masės ():

Pagrindiniai komponentai:

ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas – 60-70 ;

portlandcementis – 15-20 ;

pucolaninis priedas – 10-25 ;

Priedų komponentai:

Plastiklis – 0,5-2,0;

Kietėjimo reguliatorius – 0,5-2,0, kur plastiklio ir kietėjimo reguliatoriaus kiekis skaičiuojami pagrindinių komponentų kiekio atžvilgiu.

3. Statybinių konstrukcijų elementų medžiaga fosfogipso pagrindu, pagal 1 arba 2 punktą, kur pucolaninis priedas yra karbonatinė opoka, o plastiklis yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš MIKS, MURAPLAST, monoetanolamino, STACHEPLAST 125 ir 

POZZOLITH STANDARD.

4. Statybinių konstrukcijų elementų medžiaga fosfogipso pagrindu, pagal 3 punktą, kur kietėjimo reguliatorius yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš D-2, lignosulfonatinio reguliatoriaus, kazeino, natrio fluorido, natrio tripolifosfato, karpolaktamo gamybos atliekų ir latekso.

5. Statybinių konstrukcijų elementų iš medžiagos pagal bet kurį iš 1-4 punktų, gamybos būdas, apimantis komponentų dozavimą ir pagrindinių komponentų sumaišymą su priedais, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad ekstrakcinį pushidratį fosfogipsą kaip fosfatinių trąšų gamybos atlieką ima dar neatvėsusį karštą, gautą mišinį mechaniškai aktyvuoja ir aktyvuotą mišinį išpilsto į formas, kuriose įdėta armatūros, mišinį formose sutankinant mechaniniu arba rankiniu būdu.

6. Būdas pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad neatvėsęs karštas ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas kaip fosfatinių trąšų gamybos atlieka yra 60-68(C temperatūros.

7. Būdas pagal 5 arba 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad mišinio mechaninė aktyvaciją atlieka dezintegratoriumi, esant aktyvuojančių diskų apsisukimų greičiui 3000-6000 aps/min.

8. Statybinių konstrukcijų elementų, gautų būdu pagal 5-7 punktą panaudojimas ypatingos paskirties statiniams.

9. Panaudojimas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ypatingos paskirties statiniai apima vėjo jėgainių bokštus, jūros statybos konstrukcijas, upių statybos konstrukcijas, dūmų ir garų kaminus.

