1. Kompozitinio įtvaro, apimančio minkštą, pusiau kietėjančią medžiagą bei labai kietėjančią stiklo pluošto ar poliesterio medžiagą, impregnuotą poliuretanu, gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtvaras yra formuojamas iš keturių sluoksnių: pirmasis yra pamušalas, antrasis yra pusiau kietėjančios medžiagos sluoksnis, trečiasis yra labai kietėjančios medžiagos sluoksnis ir ketvirtasis yra pusiau kietėjančios medžiagos sluoksnis.
2. Kompozitinio įtvaro gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtvaras yra daugkartinio panaudojimo.

