1. Atsparus šalčiui padidinto stiprio keramzitbetonis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mišiniui buvo naudota: 334–418 kg/m3 cemento, 823 kg/m3 smėlio, 396 kg/m3 keramzito, 216 l/m3 vandens.

2. Atsparus šalčiui padidinto stiprio keramzitbetonis pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mišinio sudėtyje dalis (42–84 kg/m3) cemento buvo pakeista KAT (atlieka iš katalizinio krekingo reaktoriaus).

