PAGE  

1. Neaustinės medžiagos gamybos būdas, apimantis kapoko pluošto maišymą su sintetiniu pluoštu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maišo kapoko pluoštą su dviejų skirtingų lydymosi temperatūrų sintetiniais pluoštais, gautą mišinį karšia, po to karšinių sluoksnius perkloja skersai vienas kito atžvilgiu ir apdoroja šiluminiu suspaudimu.

2. Neaustinės medžiagos gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mišiniui naudoja poliesterio sintetinį pluoštą (PES), kurio plaušelių ilgis nemažesnis kaip 66 mm ir lydymosi temperatūra yra apie 225 °C, ir polietileno (PE) arba dvikomponentį pluoštą kaip rišiklius, kurių lydymosi temperatūra yra 130-160 °C.
3. Neaustinės medžiagos gamybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gamybai naudoja 50-60 % kapoko pluošto, 20-30 % PES ir 20-30 % PE arba dvikomponenčio pluošto.
4. Neaustinės medžiagos gamybos būdas pagal ankstesnius punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gautos neaustinės medžiagos savitasis svoris yra nuo 80 g/m2 iki 600 g/m2.
5. Neaustinės medžiagos, gautos gamybos būdu pagal 1-4 punktus, panaudojimas kaip kamšalo apklotams, pagalvėms ir čiužiniams, taip pat drabužių ar kitų gaminių šiluminei izoliacijai.
