1. Materialinių ištekliu identifikavimo būdas, užnešant ant identifikavimo žymes identifikavimo numerį, informacinį tinklelį ir neatgaminamą matricą, formuojant fizikiniais metodais paviršių bei įvedant į duomenų bazę identifikavimo numerį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neatgaminama matrica formuoja atskirai nuo gaminio (objekto) ant nanoplėvelės stohastiškai pagal taškinį nanoplėvelės sričių išgarinimą arba sudarant joje paviršiaus nelygumus ir vėliau užneša ant (gaminio) objekto paviršiaus.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nanoplėvelės užnešimą gali vykdyti atominiais sluoksniais xi( kur i = 1,2,3...sluoksnių skaičius) angstremais, kas leidžia formuoti daugybę įvairiausių žymių, įgalinančių fiksuoti technologinius reikalavimus gaminiui (objektui).

3. Būdas pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nanoplėveles gali formuoti iš� įvairių medžiagų bei jų lydinių panaudojant užpurškimo technologijas.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nanoplėveles gali formuoti iš�įvairių medžiagų bei jų lydinių panaudojant lazerinį nusodinimą, plazminį metodą, išgarinimą ir kondensaciją, o taip pat pirminę emisiją ir elektronų implantaciją, atomus, jonus, fotonus, nanodaleles bei nanodalelių klasterius.

5. Būdas pagal 2, 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paminėtuose

punktuose nurodytas operacijas tarpusavyje gali derinti.
