1. Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas, pagamintas iš rišamosios medžiagos ir užpildo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rišamąja medžiaga naudojamas rišiklis, susidedantis iš ekstrakcinio pushidračio fosfogipso (80 (), cemento (10 () ir opokos (10 (), o užpildu – trupintos polistireninio putplasčio atliekos, esant santykiui pagal tūrį: rišiklis 50(70 (, užpildas 50(30 (.
2. Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi tokį savybių (tankio, gniuždomojo stiprio ir šilumos laidumo koeficiento) derinį, kad tinka naudoti tiek kaip konstrukcinis, tiek ir kaip termoizoliacinis gaminys.

3. Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iki 95 ( gaminio tūrio sudaro technogeninės atliekos - ekstrakcinis pushidratis fosfogipsas ir trupintos polistireninio putplasčio panaudotos taros atliekos.
4. Konstrukcinis termoizoliacinis kompozitas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nereikalingi specialūs priedai, skirti reikiamoms kompozito savybėms užtikrinti.

