1. Įsisotinantis sugėriklis, skirtas skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai, apimantis vienamodę optinę skaidulą, turinčią išplonintą skaidulos dalį, kuri yra padengta kompozitine įsisotinančios sugerties medžiaga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kompozitinė įsisotinančios sugerties medžiaga apima neorganinę matricą, kurios lūžio rodiklis yra artimas minėtos skaidulos lūžio rodikliui, ir į ją įterptą medžiagą, pasižyminčią netiesine šviesos sugertimi bei praskaidrėjančią sklindant minėta skaidula intensyviai lazerio spinduliuotei, kurios intensyvumas yra ribose nuo 5 MW/cm2 iki 500 MW/cm2, o minėtos išplonintos skaidulos dalies sąsmaukos skerspjūvis ir jos ilgis, parenkami tenkinant sąlygą, kad minėta skaidula sklindančios lazerio spinduliuotės nuostoliai, kuriuos įneša minėta kompozitinė įsisotinančios sugerties medžiaga, būtų ribose nuo 1% iki 50%.
2. Įsisotinantis sugėriklis, skirtas skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai, apimantis vienamodę optinę skaidulą, turinčią skaidulos dalį, kurioje yra suformuota bent vienas griovelis arba kiaurymė, kur minėtoje skaidulos dalyje suformuoti minėti bent vienas griovelis arba kiaurymė yra užpildyti kompozitine įsisotinančios sugerties medžiaga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kompozitinė įsisotinančios sugerties medžiaga apima neorganinę matricą, kurios lūžio rodiklis yra artimas minėtos skaidulos lūžio rodikliui, ir į ją įterptą medžiagą, pasižyminčią netiesine šviesos sugertimi bei praskaidrėjančią sklindant minėta skaidula intensyviai lazerio spinduliuotei, kurios intensyvumas yra ribose nuo 5 MW/cm2 iki 500 MW/cm2, o suformuotų minėtų griovelių ar kiaurymių skaičius ir jų konfigūracija parenkami tenkinant sąlygą, kad minėta skaidula sklindančios lazerio spinduliuotės nuostoliai, kuriuos įneša minėta kompozitinė įsisotinančios sugerties medžiaga, būtų ribose nuo 1% iki 50%.
3. Įsisotinantis sugėriklis pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kompozitinė įsisotinančios sugerties medžiaga yra pagaminta sol-gel technologijos būdu.

4. Įsisotinantis sugėriklis pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta neorganinė matrica yra SiO2 matrica, pagaminta sol-gel technologijos būdu.

5. Įsisotinantis sugėriklis pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į minėtą neorganinę matricą įterpta medžiaga, pasižyminti netiesine šviesos sugertimi, yra nanovamzdeliai arba grafenas, arba puslaidininkiniai kvantiniai taškai. 

6. Įsisotinantis sugėriklis pagal bet kurį iš 2-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidulos dalyje suformuotas bent vienas griovelis tęsiasi išilgai šios skaidulos dalies.

7. Įsisotinantis sugėriklis pagal bet kurį iš 2-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidulos dalyje suformuota bent viena kiaurymė eina skersai šios skaidulos dalies.

8. Įsisotinantis sugėriklis pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išploninta skaidulos dalis padengta kompozitine įsisotinančios sugerties medžiaga arba skaidulos dalis, kurioje yra suformuotas bent vienas griovelis arba kiaurymė, užpildyti kompozitine įsisotinančios sugerties medžiaga, yra padengta polimeru. 
9. Skaidulinis sinchronizuotų modų lazeris, kurio rezonatorius turi įsisotinantį sugėriklį pagal bent vieną iš ankstesnių punktų nuo 1 iki 8.

10. Įsisotinančios sugerties skaidulinis Brego veidrodis, skirtas skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai, į kurį integruotas įsisotinantis sugėriklis yra išpildytas pagal bent vieną iš 2-8 punktų.

11. Skaidulinis sinchronizuotų modų lazeris, kurio rezonatoriaus vienas iš galinių veidrodžių yra įsisotinančios sugerties skaidulinis Brego veidrodis pagal 10 punktą.

