1. Kokso briketai, sudaryti iš kokso atliekų ir cemento,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jų sudėtis yra tokia: kokso atliekų (0-16) mm frakcija 58-78 %, kokso atliekų (16-30) mm frakcija10-30 %, cementas 8-16 %, vanduo iki 8 % sausų medžiagų atžvilgiu.

2. Kokso briketai pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad kokso atliekos turi būti sutrupintos ir prasijotos.

3. Kokso briketai pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad briketams naudojama smulkioji kokso atliekų frakcija (0-16) mm ir stambioji kokso atliekų frakcija (16-30) mm.

4. Kokso briketai  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad formavimo mišinys turi būti vibruojamas ir spaudžiamas.

5. Kokso briketu gavimo būdas, kuris apima kokso trupinimą, sijojimą, medžiagų sumaišymą ir formavimo mišinio paruošimą, briketų formavimą vibruojant  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad briketai kietinami esant natūralioms sąlygoms.
