1. Keraminių gaminių gavimo būdas, apimantis tradicinių žaliavų (molio, smėlio) ir pigmentinės medžiagos maišymą, formavimą, džiovinimą ir degimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip pigmentinė medžiaga yra naudojamas smulkiadispersinis vandens valymo dumblas, esant tokiam komponentų santykiui: 60 ‑ 95 ( molio ir smėlio, 5 – 40 ( smulkiadispersinio vandens valymo dumblo.

2. Keraminių gaminių gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad keičiant smulkiadispersinio vandens valymo dumblo kiekį formavimo mišinyje ir išdegant optimaliu degimo režimu, gaunami skirtingų savybių ir atspalvių keraminiai gaminiai.
