1. Antipireninis tirpalas, skirtas padengti medienos konstrukcijas paviršiniu būdu, savo sudėtimi  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartu naudojami natrio ir kalio karbonatai.

2. Antipireninis tirpalas, skirtas padengti medienos konstrukcijas paviršiniu būdu,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad masės likutis po degimo 600 oC temperatūroje yra didesnis kaip 50 %. 

