1. Antikorozinis priedas  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi tris(hidroksimetil)aminometano druskų su organinėmis ir neorganinėmis rūgštimis.

2. Antikorozinis priedas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi tris(hidroksimetil)aminometano druskų su organinėmis aromatinėmis rūgštimis, tokiomis kaip benzoine, ar 2-hidroksibenzoine (salicilo), ar 4-hidroksibenzoine, ir/arba neorganinėmis rūgštimis, tokiomis kaip boro ar fosforo.

3. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 0,1-1% jo kiekis mišiniuose, kurie dar turi propilenglikolio ir/arba glicerino ar jų mišinio (20-85%) ir vandens (iki 100%), apsaugo aliuminio lydinius ir anglinį plieną nuo korozijos. 

4. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 0,1-1% jo kiekis mišiniuose, kurie dar turi propilenglikolio ir/arba glicerino ar jų mišinio (20-85%), šarminių metalų ir/ar glicerolio boratų (0,01-0,05%) ir/ar šarminių metalų fosfatų (0,01-0,05%) ir vandens (iki 100%), apsaugo aliuminio lydinius ir anglinį plieną nuo korozijos.

5. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gali būti naudojamas ledo šalinimo nuo lėktuvų fiuzeliažų paviršiaus ir jų apsaugos nuo apledėjimo, bei aušinimo ir šilumos pernešimo skysčiams iš glikolių ir/ar glicerino ar jų mišinių gaminti.

6. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi organinių junginių - tris(hidroksimetil)aminometano benzoato, 2-hidroksibenzoato (salicilato), ar 4-hidroksibenzoato, kurių tirpalai yra mažai toksiški. 

7. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi junginių- tris(hidroksimetil)aminometano benzoato, 2-hidroksibenzoato (salicilato), ar 4-hidroksibenzoato, kurių tirpalai yra termiškai stabilūs. 

8. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis kartu yra ir pH 7-9, pageidautina pH 8-8,5 stabilizuojantis buferis.

9. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartu yra ir tirpalus turinčius propilenglikolio ir/ar glicerino ir vandens stabilizuojanti – didinanti atsparumą oksidacijai priemonė.

10. Antikorozinis priedas pagal vieną iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kartu yra ir tirpalus turinčius propilenglikolio ir/ar glicerino ir vandens stabilizuojanti – bakterijų dauginimąsi slopinanti priemonė.
