1. Granuliuotos mineralinės trąšos, susidedančios iš birių granulių, kurios sudarytos iš azoto, fosforo arba kalio junginių, arba jų mišinių, padengtų apvalkalu, susidedančiu iš neorganinės kilmės padengimo medžiagos ir rišamosios medžiagos, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad apvalkalo padengimo medžiaga yra glaukonito milteliai, o kaip rišamoji medžiaga panaudota azoto, fosforo arba kalio junginių naudojamų mineralinių trąšų gamyboje, arba jų mišinių vandeninis tirpalas. 

2. Granuliuotos mineralinės trąšos, susidedančios iš birių granulių, kurios sudarytos iš azoto, fosforo arba kalio junginių, arba jų mišinių, padengtų apvalkalu, susidedančiu iš neorganinės kilmės padengimo medžiagos ir rišamosios medžiagos, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad apvalkalo padengimo medžiaga yra fosfato -glaukonito koncentrato milteliai, o kaip rišamoji medžiaga panaudota azoto, fosforo arba kalio junginių naudojamų mineralinių trąšų gamyboje, arba jų mišinių vandeninis tirpalas. 

3. Trąšos pagal 1 ir 2 punktus, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad kaip rišamoji medžiaga panaudotas karbamido vandeninis tirpalas. 

4. Trąšos pagal 1 - 3 punktus, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad apvalkalas sudaro 10,0 – 99,0 %, geriau 20,0 – 60,0 % visos granulės masės. 

5. Trąšos pagal 1- 3 punktus, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad rišamosios medžiagos azoto, fosforo arba kalio junginių, arba jų mišinių vandeninio tirpalo koncentracija yra 10,0 - 95,0 %, geriau 10,0 – 50,0 %. 

6. Trąšos pagal 1- 3 punktus, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad rišamosios medžiagos kiekis apvalkale sudaro 0,5 - 20,0 %, geriau 5,0-15,0 %. 

7. Trąšos pagal 1- 3 punktus, b esi s k i r i a n č i o s tuo, kad apvalkalo storis yra 0,1- 1,5 mm. 

