1. Juodo chromo dangų elektrolitinio nusodinimo būdas, kur detales merkia į elektrolitą, kuriame yra trivalenčio chromo Cr(III) jonų, chloro ir nitrato jonų, boro ir amino-acto rūgšties arba jų druskų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į elektrolitą papildomai įdeda neorganinį cinko junginį ir elektrolizę vykdo, naudojant katodinės srovės impulsus intervale 20-40 A/dm2, kur katodinio impulso trukmė nuo 0,5 iki 2,5 min. su 10-20 s pertraukomis (pauzėmis).

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektrolizę vykdo ciklais, pradedant reikiamo dydžio katodinės srovės impulsu, po trumpos pauzės paduoda antrą katodinį impulsą, kur impulsų skaičius gali būti nuo 2 iki 6, priklausomai nuo reikiamo dangos storio.
