1. Būdas gauti laiko atžvilgiu stabilias mikrogranulių vandens-angliavandenilių emulsijas dėl ekologiškai saugių kuro priedų ir bitumo, skirtų kelių statybai iš vandens ir angliavandenilių sudedamųjų dalių, iš anksto išvalytų nuo mechaninių priemaišų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens-angliavandenilių emulsijos maišymas ir homogenizavimas vyksta naudojant mikrosūkurinio šlifavimo ir restruktūrizavimo klampioje terpėje būdą mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose, susiformuojančiose sieniniame sluoksnyje, judant klampiam skysčiui sąlyginai kietu paviršiumi ir/arba savaime judant klampiam skysčiui temperatūrai esant nuo 0 ° C iki 95 ° C, kuriame procesas vyksta slėgio diapazone nuo 0,5 kg/cm2 iki 10 000 kg/cm2.
2. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad intensifikacija mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose, susiformuojančiose sieniniame sluoksnyje, judant klampiam skysčiui sąlyginai kietu paviršiumi ir/arba savaime judant klampiam skysčiui, vyksta įtakojant kintamam elektromagnetiniam laukui, kai jo dydžio kitimo dažnis nuo nulio iki maksimalios vertės absoliučia verte svyruoja nuo 5 Hz iki 1010 Hz.

3. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad intensifikacija mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose, susiformuojančiose sieniniame sluoksnyje, judant klampiam skysčiui sąlyginai kietu paviršiumi ir/arba savaime judant klampiam skysčiui, vyksta duodant elektros srovės impulsą tankiu 10000 А - 1 mm2 su nuo 5 Hz iki 1010 Hz. Dažniu.
4. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad intensifikacija mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose, susiformuojančiose sieniniame sluoksnyje, judant klampiam skysčiui sąlyginai kietu paviršiumi ir/arba savaime judant klampiam skysčiui, vyksta įtakojant kintamojo slėgio laukui, kai lauko dydžio kitimo dažnis nuo nulio iki maksimalios vertės absoliučia verte svyruoja nuo 5 Hz iki 1010 Hz.

5. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad intensifikacija mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose, susiformuojančiose sieniniame sluoksnyje, judant klampiam skysčiui sąlyginai kietu paviršiumi ir/arba savaime judant klampiam skysčiui, kai santykinis klampaus skysčio judėjimo greitis sąlyginai kietu paviršiumi svyruoja nuo 10 m/s iki 500 m/s, o santykinis klampaus skysčio savaiminio judėjimo greitis svyruoja nuo 10 m/s iki 15 000 m/sek.

6. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kietos (temperatūroje nuo 0° C iki 85°C) angliavandenilių dalys, sudarančios vandens-angliavandenilių mikrogranulių emulsijas yra iš anksto ištirpinamos iki skystos būsenos.

7. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kietas (temperatūroje nuo 0° C iki 85°C) angliavandenilių dalis „įveda“ į mikrosūkurinės dinamikos zoną ir/arba į dirbančio mikrodezintegratoriaus zoną mikrogranulinių dalelyčių pavidalu, kurių dydis svyruoja nuo 0,001 mm iki 5 mm.
8. Būdas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visos sudedamosios vandens-angliavandenilių mikrogranulių emulsijos dalys yra visų pirma sumaišomos ir homogenizuojasi, o po to smulkinamos ir sumaišomos iki abipusio ištirpimo, mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose.
9. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visa vandens-angliavandenilio mikrogranulių emulsijos gavimo įranga mobiliai talpinama ant universalių transporto platformų ir gali savarankiškai dirbti lauko sąlygomis, o tuo tarpu už vandens- angliavandenilių mikrogranulių emulsijos gamybos procesą atlieka automatizuota stotis.

10. Laiko atžvilgiu stabili vandens-angliavandenilių mikrogranulių emulsija dėl ekologiškai saugių kuro priedų ir bitumo, skirtų kelių statybai, gaunama naudojant mikrosūkurinio šlifavimo ir restruktūrizavimo klampioje terpėje būdą mikrosūkurinėse hidrodinaminėse struktūrose, beskirianti tuo, kad angliavandenilių komponentais naudojama: vandenyje netirpstančios medžiagos, bitumas, dervos, asfaltenai, panaudoti ir/arba nestandartiniai naftos produktai, nestandartinis dyzelinis kuras, žibalas ir tepalai, įskaitant gyvulinės ir augalinės kilmės, kur vanduo yra maišomas masės santykiu nuo 1 % iki 99,9 % su minėtomis vandenyje netirpiomis medžiagomis. 
11. Laiko atžvilgiu stabili vandens-angliavandenilių mikrogranulių emulsija iš vandens ir angliavandenilių komponentų pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vietoj vandens ar vandens turinčio komponento naudojama: alyvuotas vanduo, energetinio vandens nuotekos, techninis vanduo, panaudoti tepalai ir aušinimo skysčiai, o taip pat skysčiai savo sudėtyje turintys ne tik vandenyje netirpių medžiagų, bet ir paviršinio aktyvumo medžiagų. 
12. Laiko atžvilgiu stabili vandens-angliavandenilių mikrogranulių emulsija iš vandens ir angliavandenilių komponentų pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mikrogranulinė vandens-angliavandenilių emulsija gaminama naudojant emulsiklius svorio dalimis nuo 0,05% -5%.

