1.Odų plikinimo būdas, vykdomas per dvi stadijas A ir B, pastarąją vykdant A stadijos tirpale, naudojant plaukus imunizuojančią medžiagą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip plaukus imunizuojančią medžiagą A stadijoje naudoja Na2SiO3.
2. Odų plikinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad A stadijoje deda 1-3 ( Na2SiO3.

3. Odų plikinimo būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad A stadijos trukmė 1-2 valandos.

