1. Juodojo ąžuolo gamybos būdas, apimantis bent medienos išmirkymą ir/arba apipurškimą tirpalu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mediena yra apdirbama geležies oksido tirpalu.

2. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tirpale panardinta mediena tam tikrą laiko tarpą yra išlaikoma temperatūroje, parenkamoje tarp 60 ir 100 laipsnių Celsijaus.

3. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta mediena, po apdirbimo geležies oksido tirpalu, yra plaunama vandeniu.

4. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta mediena po plovimo yra džiovinama.

5. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gamyboje naudojama paprastojo ąžuolo arba kita panašių savybių mediena.

6. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti mirkymo ir kaitinimo procesai yra tęsiami tol, kol apdirbtos medienos savybės tampa artimos gamtoje aptinkamo pelkių ąžuolo medienai.

7. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal vieną iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gamybos proceso metu ruošiniams papildomai sukuriama vakuumo ir/arba aukštesnio nei atmosferos slėgio aplinka.

8. Juodojo ąžuolo gamybos būdas pagal vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas būdas yra naudojamas medienos tankio ir arba spalvos pakeitimui.
