1. Sniego ir ledo tirpinimo mišinys, kuriame yra natrio chlorido ir korozijos inhibitoriaus melasos,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad, siekiant sumažinti korozijos poveikį aplinkos elementams, padidinti sniego ir ledo tirpimo greitį bei korozijos inhibitoriaus veikimą, melasos kiekis mišinyje yra 0,5-5,0 masės % ir papildomai į mišinį pridedama 0,1-5,0 masės % karbamido.

2. Tirpinimo mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai į mišinį pridedama 0,1-5,0 masės % amonio dihidrofosfato.

3. Tirpinimo mišinys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad amonio dihidrofosfate gali būti iki 15,0 masės % amonio hidrofosfato.

4. Tirpinimo mišinys pagal 1, 2 ir 3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad karbamido ir amonio dihidrofosfato bendras kiekis mišinyje sudaro 0,2-5,0 masės %.

