1. Norimos morfologijos kalcio hidroksiapatito nanokristalų gavimo būdas, apimantis kalcio acetato monohidrato bei diamonio vandenilio tetrafosfato tirpinimą distiliuotame vandenyje, gauto tirpalo maišymą 25-65 OC, pridedant vyno rūgšties tirpalo, tirpalo koncentravimą, gauto gelio džiovinimą bei malimą aukštoje temperatūroje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ruošia du tirpalus:

a) 2,5-5,0 masės % kalcio acetato bei 1,2-2,4 masės % diamonio vandenilio tetroksofosfato atskirai ištirpina 80-120 ml distiliuoto vandens, juos maišo prie 25-650C,

b)1,15-2,25 masės % vyno rūgšties (TA) tirpina 90-100 ml distiliuoto vandens, o 4,4-8,8 masės % etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA), 5,85-11,7 masės % 1,2-diamincikloheksantetraacto (DCTA) ištirpina 100 ml vandens ir 22 ml 10 % amoniakinio vandens tirpale, maišo, tirpalą b) pila į tirpalą a), maišo 15-20 val. 65-75 OC, gautą gelį džiovina 20-24 h 100 OC, o sumaltą dar iškaitina 5 h 900-1200 OC.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jeigu DCTA, EDTA ir TA molinis santykis yra 1:1:1, gaunamų kristalitų dydis yra 200-300 nm, kristalitų forma - suaugusios sferos.

3. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jeigu DCTA, EDTA ir TA molinis santykis yra 1:0,5:0,5, gaunamų kristalitų dydis yra 200-400 nm, kristalitų forma - plokštuminiai.

4. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jeigu DCTA, EDTA ir TA molinis santykis yra 1:0,25:0,005, gaunamų kristalitų dydis yra 20-80 nm, kristalitų forma - sferos.

5. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jeigu DCTA, EDTA ir TA molinis santykis yra 0,5:0,25:1, gaunamų kristalitų dydis yra 800-1000 nm, kristalitų forma - strypai.

6. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jeigu DCTA, EDTA ir TA molinis santykis yra 0,005:0,005:1, gaunamų kristalitų dydis yra 1-3 μm, kristalitų forma- strypai.

7. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jeigu DCTA, EDTA ir TA molinis santykis yra 0,25:1:0,5, gaunamų kristalitų dydis yra 600-700 nm, kristalitų forma - adatos.

