1. 2,2',10,10'-tetra-pakeisti 9,9'-biantracenai, kurių bendroji formulė yra VI:


[image: image1.wmf]R

1

R

R

1

R

Formulė VI

kur R yra alkilo grupė, arilo grupė arba heteroarilo grupė;
R1 yra alkilo grupė, arilo grupė arba heteroarilo grupė.
2. 2,2',10,10'-tetra-pakeisti 9,9'-biantracenai pagal 1 punktą, skirti naudoti organinėje elektronikoje.

3. 2,2',10,10'-tetra-pakeistų 9,9'-biantracenų, turinčių bendrąją formulę VI pagal 1 punktą, gavimo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias pakopas: 

[image: image2.wmf]O

R

O

R

O

R

R

1

R

R

1

R

R'Li

(IV)

(V)

(VI)


a) 2-pakeistų antronų (IV) gavimas; kai 2-pakeisti antronai gali būti gaunami tokiu būdu, kaip žemiau išdėstyta:


[image: image3.wmf]C

H

3

N

N

Br

R

B

O

H

O

H

R

N

R

O

H

O

O

R

(I)

(II)

(III)

(IV)


i) 2-(brommetil)benzonitrilo gavimas brominant 2-metilbenzonitrilą bromu dichlormetane arba kitu technikos lygyje žinomu būdu;

ii) 2-(brommetil)benzonitrilo reakcija su pasirinkta arilboronio rūgštimi, gaunant arilmetilbenzonitrilą;

iii) minėto arilmetilbenzonitrilo hidrolizė iki 2-arilmetilbenzoinės rūgšties;

iv) minėtos 2-arilmetilbenzoinės rūgšties ciklinimas su bevandeniu cinko chloridu, gaunant 2-pakeistą antroną-10;

b) oksidacinė 2-pakeistų antronų dimerizacija, virinant su geležies trichlorido heksahidratu vandens ir acto rūgšties mišinyje, susidarant 2,2‘-pakeistiems 9,9‘-biantronams (V);

c) minėtų b) pakopoje gautų 2,2‘-pakeistų 9,9‘-biantronų reakcija su fenilličio molekule inertinių dujų atmosferoje šaldant iki -70 oC tetrahidrofurano tirpale, susidarant 2,2‘,10,10‘-pakeistiems 9,9‘-biantracenams (VI).

4. 2,2',10,10'-tetra-pakeisti 9,9'-biantracenai pagal 1 arba 2 punktą, kuriuose pakaitai R1 yra alkilų, arilų arba heteroarilų grupės.

5. 2,2',10,10'-tetra-pakeisti 9,9'-biantracenai pagal 1, 2 arba 4 punktą, kuriuose pakaitai R yra alkilų, arilų arba heteroarilų grupės.
_1451802048

_1451802049

_1451802047

