1. Dangų, pasižyminčių antibakterinėmis savybėmis, gamybos būdas, apimantis polipropileno plėvelės padengimą plonu grafeno sluoksniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant polipropileno plėvelės (2) tolygiai paskirsto grafito miltelius (3), juos mechaniškai tolygiai užtrina ant polipropileno plėvelės (2) paviršiaus suformuojant ploną grafeno sluoksnį, po to plėvelę (2) su suformuotu plonu grafeno sluoksniu nuplauna vandeniu ir atlieka grafeno sluoksnio oksidaciją, po oksidacijos minėtą plėvelę (2) su suformuotu oksiduotu grafeno sluoksniu nuplauna distiliuotu vandeniu ir išdžiovina.

2. Būdas pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grafito miltelių (3) mechaninis užtrynimas trunka apie 30 sek.

3. Būdas pagal bet kurį iš punktų 1-2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad grafeno sluoksnio oksidaciją atlieka pamerkiant plėvelę (2) su suformuotu grafeno sluoksniu į tirpalą, gautą maždaug 23,0 ml koncentruotoje H2SO4 ištirpinus 0,5g NaNO3 ir 3,0 g KMnO4 ir išlaiko jame maždaug 30 sek.

4. Įrenginys, skirtas polipropileno plėvelei padengti plonu grafeno sluoksniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi gaubtą (1), skirtą uždengti ir glaudžiai prispausti polipropileno plėvelę (2) prie lygaus pagrindo, kur gaubte (1) yra numatyta anga, skirta grafito milteliams įvesti ant minėtos polipropileno plėvelės (2) paviršiaus, bei yra įtaisytas šepetėlis (4) su galimybe suktis ir judėti slenkamuoju judesiu ir lanksčia jungtimi sujungtas su pavara, skirtas grafeno milteliams tolygiai užtrinti ant polipropileno plėvelės (2).
