1. Keramika, sudaryta iš lengvai lydaus ilitinio molio, liesinančio priedo (mineralinės vatos lydalo išplaušinimo atliekų) ir fliusuojančio priedo (nefelino sienito),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos sudėtis % yra tokia: 55-85 molio, 10-30 liesinančio priedo ‑ mineralinės vatos lydalo išplaušinimo atliekų, 5-25 fliusuojančio priedo – nefelino sienito. 

2. Keramika pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad degant keraminius gaminius nefelino sienitas lydosi, susidariusi stiklo fazė, sudaranti labai glaudžią sankibą tarp mineralinės vatos lydalo išplaušinimo atliekose esančių dalelių (karoliukų) ir plaušelių bei keraminės matricos, ženkliai padidina gniuždymo stiprį.

3.Keramika pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad degant keraminius gaminius išsilydžiusios nefelino sienito dalelės sudaro poras keraminėje matricoje.

4. Šalčiui atsparios keramikos gavimo būdas, kuris apima molio, liesinančio priedo ir fliusuojančio priedo paruošimą, maišymą, pusgaminių formavimą ir jų degimą,  b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad nefelino sienitas turi būti sumaltas.

