1. Kompozicinis gipsinis rišiklis, apimantis pushidratį gipsą arba anhidritą, portlandcementį ir pucolaninį priedą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtis yra (procentais):
kalcio sulfato rišiklis (pushidratis gipsas arba anhidritas)

60-68

portlandcementis






20-25

žemakrosnės dulkės





12-15.
2. Kompozicinis gipsinis rišiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pucolaninis komponentas yra mineralinės vatos gamybos atlieka – žemakrosnės dulkės, kurių sudėtyje (SiO2 + Al2O3) ≥ 50 %; kaitmenys esant 950 °C ≤ 15 %

3. Kompozicinis gipsinis rišiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo atsparumas šalčiui esant sukietėjusios medžiagos tankiui 1310 – 1630 kg/m3 yra 150 - 200 tūrinio šaldymo ir atšildymo ciklų.

