1. Biologiškai suderinamas poliakrilamido hidrogelis, kurio sudėtyje yra poliakrilamido ir 0,9 % natrio chlorido tirpalo, kur kaip poliakrilamidas naudojamas akrilamido kopolimeras su N, N'-metileno-bis-akrilamidu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo sudėtyje papildomai yra amonio persulfato ir N, N, N'-tetrametiletilendiamido, kurių komponentų santykis, (masės % ) yra toks

akrilamidas 1,9-9,0;

N, N'-metileno-bis-akrilamidas 0,006-0,1;

N, N, N', N'-tetrametiletilendiamidas 0,004-0,5;

amonio persulfatas 0,02-0,2;

natrio chlorido tirpalas 0,9 % likusi dalis.

2. Biologiškai suderinamas poliakrilamido hidrogelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 0,9 % natrio chlorido tirpalas gaminamas struktūruoto (gaunamo iš ištirpusio ledo) vandens pagrindu.
3. Biologiškai suderinamo poliakrilamido hidrogelio gaminimo metodas, kuris apima šiuos etapus: vykdant akrilamido kopolimerizaciją su N, N'-metileno-bis-akrilamidu dispersinėje terpėje, su amonio persulfatu ir N, N, N'-tetralmetilendiamidu, plaunant susidariusį gelį, palaikant kol išbrinks iki vientisos būsenos, vėliau homogenizuojant ir sterilizuojant; metodas išsiskiria tuo, kad gauto gelio plovimas atliekamas 6 etapais per 3 valandas, paliekamas išbrinkti 18 valandų esant 20-30 °С temperatūrai, kaip dispersinę terpę naudojant 0,9 % natrio chlorido tirpalą, kurio komponentų santykis (masės %) yra toks:

akrilamidas 1,9-9,0;

N, N'-metileno-bis-akrilamidas 0,006 - 0,1;

N, N, N', N' - tetrametiletilendiamidas 0,004-0,5;

amonio persulfatas 0,02-0,2;

natrio chlorido tirpalas 0,9 % likusi dalis.

4. Biologiškai suderinamo poliakrilamido hidrogelio gavimo metodas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kopolimerizacija vyksta 20-28 °С temperatūroje 30-60 min., plovimui naudojant 0,9 % natrio chlorido tirpalą, homogenizuojant 5-15 minučių, sterilizuojant 80-90 °С temperatūroje 5-10 minučių, palaikant dvi valandas ir tuomet sterilizuojant antrą kartą 118-135 °С temeratūroje esant 1,5-2,5 barų slėgiui 15- 45 minučių.
5. Biologiškai suderinamo poliakrilamido hidrogelio gavimo būdas pagal 3 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 0,9 % natrio chlorido tirpalas pagamintas struktūruoto (gaunamo iš ištirpusio ledo) vandens pagrindu.

