1. Modifikuoto krakmolo flokuliantas disperguoto šlyties jėgomis katijoninio krakmolo pagrindu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas modifikuotas krakmolas yra diskretinių dalelių tinklintas katijoninis krakmolas, gebantis surišti tirpius anijoninius teršalus ir pasižymintis pakeitimo laipsniu pagal katijonines grupes ne mažiau 0,15, optimaliai 0,15-0,28, katijoninių grupių prieinamumu polianijonams nuo 15 % iki 40 % ir plačiu flokuliacijos langu, kur flokuliacijos langas yra skirtumas tarp maksimalaus ir minimalaus flokulianto kiekio, reikalingo destabilizuoti suspensijai iki 10 % liekamojo drumstumo.

2. Modifikuoto krakmolo flokuliantas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad esant modifikuoto krakmolo pakeitimo laipsniui pagal katijonines grupes ne mažiau nei 0,15, flokuliacijos langas yra ne mažesnis, negu 35 flokulianto masės dalys tūkstančiui dispersinės fazės masės dalių.
3. Modifikuoto krakmolo flokuliantas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad modifikuotas krakmolas yra ne didesnių negu submikroninių dalelių tinklintas N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio krakmolo chloridas.

4. Modifikuoto krakmolo flokuliantas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krakmolas yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš bulvių, tapijokos, kviečių, kukurūzų, ryžių krakmolo, optimaliai yra bulvių krakmolas.

5. Modifikuoto krakmolo flokuliantas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, skirtas naudoti vandenvaloje.

6. Dispersinė sistema, apimanti modifikuoto krakmolo flokuliantą pagal bet kurį iš 1-5 punktų ir dispersinę terpę,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi 1-50% minėto modifikuoto krakmolo, ir jos dispersinė terpė yra vanduo arba vandens mišinys su daugiafunkciniais alkoholiais, tokiais kaip etandiolis, glicerolis, maltozė, sorbitolis.
7. Dispersinė sistema pagal 6 punktą pastos pavidalu,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad modifikuoto krakmolo kiekis joje, optimaliai, sudaro 15-40 %.

8. Modifikuoto krakmolo flokulianto pagal bet kurį iš 1-5 punktų gamybos būdas, apimantis krakmolo katijonizavimo ir dispergavimo šlyties jėgomis stadijas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad proceso eigoje vykdo krakmolo tinklinimą.

9. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krakmolo tinklinimą vykdo prieš katijonizavimą, katijonizavimo metu arba dispergavimo šlyties jėgomis metu, esant tokiam komponentų moliniam santykiui: krakmolo anhidrogliukozidinis likutis (AGL) : tinklinimo agentas (TA) : katijonizavimo agentas (KA) : bazė : vanduo, optimaliai, 1: (0,0005-0,005) : (0,17-0,40) : (0,006-0,048) : (3,5-10).

10. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal 8 arba 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad krakmolą arba katijoninį krakmolą tinklina šarminėje terpėje tinklinimo agentu, pasirinktu iš grupės, susidedančios iš epichlorhidrino, fosfatų, difunkcinių epoksidų, aldehidų, triazinų, N-metilolio darinių.

11. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal bet kurį iš 8-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dispergavimą šlyties jėgomis atlieka malant, trinant ir/arba ekstruduojant tinklintą katijoninį krakmolą dispersinėje terpėje. 

12. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal bet kurį iš 8-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dispergavimą šlyties jėgomis vykdo, išbrinkus tinklintam katijoniniam krakmolui dispersinėje terpėje iki pusiausvyrosios būsenos.

