1. Triukšmą slopinanti užtvara pagaminta iš betono ir gumos granulių,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užtvara gaminama iš betono, sudėvėtų padangų granulių ir klijuojančios medžiagos tokiu santykiu: 70 % betono, 25 % gumos granulių, kurių dydis yra 6 mm bei 5 % klijuojančios medžiagos.

2. Triukšmą slopinanti užtvara, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užtvara yra išgaubto paviršiaus su įgilinimais.

3. Triukšmą slopinanti užtvara, pagal 1 2 punktus  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad konstrukcija yra sudaryta iš trapecijos formos briaunų.