1. Kalcio hidroksiapatito sintetinimo būdas, naudojant kalcio turinčią natūralią pradinę žaliavą, apimantis šiuos etapus:

-minėtą naturalią pradinę žaliavą paruošia ją mechaniškai nuvalant, plaunant ir džiovinant,

-paruoštą pradinę žaliavą susmulkina iki miltelių pavidalo,

-pradinės žaliavos gautus miltelius sintetina vandeniniu zolių-gelių būdu, maišant gautus

miltelius ir diamoniovandenilio tetroksofosfato (NH4)2HPO4 vandeniniame tirpale, gaunant sumaišytų medžiagų suspensiją,

-gautą suspensiją koncentruoja, išgarinant iš jos vandenį, kol tirpalas virsta skaidriu klampiu geliu, po to gautą gelį džiovina, smulkina bei kaitina, gaunant hidroksiapatito miltelius

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

minėta natūrali pradinė žaliava yra jūros kriauklės,

minėtame sintetinimo etape papildomai naudoja etilendiamintetraacto rūgštį (EDTA), kur sintetinimo metu minėti jūros kriauklių milteliai tirpinami vandeniniame tirpale, kurį sudaro:

azoto rūgštis 2M HNO3 nuo maždaug 62,0 iki maždaug 63,0 masės%,

etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA) nuo maždaug 5,0 iki maždaug 10,0 masės%, ir

diamoniovandenilio tetroksofosfatas (NH4)2HPO4 nuo maždaug 2,5 iki maždaug 5,0 masės%,

gautą sumaišytų medžiagų tirpalą šildo iki maždaug 70 °C ir sumaišo su šlapalo CO(NH2)2 vandeniniu tirpalu, gaunant tirpalą, kurio pH yra ribose nuo maždaug 7 iki maždaug 10, po to esant maždaug 90 °C temperatūrai vykdo tirpalo koncentraciją jį maišant, kol tirpalas

virsta skaidriu klampiu geliu, o po to gautą gelį džiovina, smulkina bei kaitina, gaunant hidroksiapatito miltelius.

2. Būdas pagal 1 punktą, besiski riantis tuo, kad jūros kriauklės yra Macoma balthica, surinktos Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje.

3. Būdas pagal pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gautą gelį džiovina krosnyje, esant maždaug 100 °C, susmulkina iki 1-3 μm ir kaitina aplinkos ore 10 h, keliant temperatūrą greičiu 2 °C/min iki maždaug 1000 °C temperatūros.
