1. Ekologiškas polimerų polimerizacijos būdas, naudojant redokso tarpininką,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis būdas apima reakcijos vykdymą buferiniame tirpale, kur į reakcijos mišinį yra įvedami:

a. gyvos ląstelės, kurių paviršiuje vyksta kalio heksacianoferato, kaip redokso tarpininko, oksidacija, kurią katalizuoja oksidoreduktazės; 
b. D-gliukozė, kuri užtikrina biologinį mielių aktyvumą;

c. redukuota K4[FeII(CN)6] redokso tarpininko forma, kuri prieš pirolo oksidaciją yra oksiduojama į K3[FeIII(CN)6];

d. pirolo monomeras;

kur polipirolo polimerizacija yra inicijuojama elektronų nešiklio [Fe(CN)6]3-, kuris sintezės metu redukuojamas yra iki [Fe(CN)6]4- ir pastaroji elektronų nešiklio forma yra atgal oksiduojama į [Fe(CN)6]3- ir yra lokalizuota ties gyvų ląstelių sienele arba jų periplazmoje.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gyvos ląstelės yra mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelės.
3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksidatorius yra vandenyje ištirpęs elektronų tarpininkas.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirolo koncentracija yra nuo 0,1 iki 0,5 mol.dm-3.

5. Būdas pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ciklinis oksidacijos - redukcijos proceso inicijavimas, sąveikaujant [Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4- su gyvomis ląstelėmis, vyksta mielių ląstelių sienelės paviršiuje.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polipirolas Ppy susidaro ląstelių periplazmoje ir/arba sienelėje.
7. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gliukozės koncentracija yra 0,2 mol.dm-3.

8. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad redukuoto redokso tarpininko [FeII(CN)6] koncentracija yra nuo apie 0,04 mol∙dm-3 iki apie 0,05 mol∙dm-3. 
9. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksiduoto redokso tarpininko [FeIII(CN)6] koncentracija tirpale yra nuo apie 0,04 mol∙dm-3 iki apie 0,05 mol∙dm-3. 
10. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcija yra vykdoma 18-24 valandas.

11. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcijos pH yra 7.

