1. Ugniai atsparus betonas, į kurio sudėtį įeina aliuminatinis cementas, stambus užpildas, dispersinis užpildas, plastikliai,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad betonas dar apima silicio dioksido mikrodulkes, stambus užpildas yra aliuminatinio cemento klinkeris, dispersinis užpildas yra maltas šamotas, o plastiklis sudarytas iš natrio tripolifosfato ir polikarboksilatinio esterio, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

aliuminatinis cementas 8-12; 

silicio dioksido mikrodulkės 3-7; 

dispersinis užpildas 13-18;

reaktyvusis Al2O3 3-7;

kalcio aliuminatinis užpildas 60-80; 

plastikliai 0,15 – 0,25;

mikropluoštas 0,01 – 0,03;

lietiklis 0,01 – 0,03;

vanduo 5.
2. Ugniai atsparus betonas pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad stambus užpildas yra kalcio aliuminatinis, kuris turi 50-55 % Al2O3.

