1. Ilgalaikėms statinėms apkrovoms atsparaus asfaltbetonio mišinys, į kurio sudėtį įeina mineralinių medžiagų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir mineralinių miltelių, sukibimą gerinantis priedas ir polimerais modifikuotas bitumas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mineralinių medžiagų mišinį sudaro 8-11 mm, 5-8 mm, 2-5 mm granito skaldos frakcijos, taip pat ir 0-2 mm granito skaldos atsijos, o minėti mineraliniai milteliai yra iš dolomito, esant komponentų santykiui masės %:

8-11 mm granito skaldos frakcija – 8,0-9,0,

5-8 mm granito skaldos frakcija – 15,5-16,5, 
2-5 mm granito skaldos frakcija – 35,5-36,50, 
0-2 mm granito skaldos atsijos – 32,0-33,0,

mineraliniai milteliai – 1,6-2,3, 

sukibimą gerinantis priedas – 0,02-0,03, 
bitumas – 5,4-5,6.
2. Asfaltbetonio mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 0,063 mm sietą – 5-8,

išbiros pro 0,125 mm sietą – 7-15,

išbiros pro 0,250 mm sietą – 10-23,

išbiros pro 0,5 mm sietą – 16-27,

išbiros pro 1,0 mm sietą – 21-32,

išbiros pro 2,0 mm sietą – 27-37,

išbiros pro 5,6 mm sietą – 68-78,

išbiros pro 8,0 mm sietą – 83-93,

išbiros pro 11,2 mm sietą – 97-100.

