1. Ilgalaikėms statinėms apkrovoms atsparaus asfalto mišinys, į kurio sudėtį įeina mineralinių medžiagų mišinys iš frakcionuotos skaldos ir mineralinių miltelių, sukibimą gerinantis priedas, celiuliozės pluoštas ir polimerais modifikuotas bitumas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mineralinių medžiagų mišinį sudaro 8-11 mm, 5-8 mm, 2-5 mm granito skaldos frakcijos, taip pat ir 0-2 mm granito skaldos atsijos, o minėti mineraliniai milteliai yra iš dolomito, esant komponentų santykiui masės %:

8-11 mm granito skaldos frakcija – 40,5-41,5,
5-8 mm granito skaldos frakcija – 23,0-24,0, 
2-5 mm granito skaldos frakcija – 9,0-10,0 , 
0-2 mm granito skaldos atsijos – 11,5-12,5,

mineraliniai milteliai – 7,0-8,0, 
sukibimą gerinantis priedas – 0,02-0,03, 
celiuliozės pluoštas – 0,30​-0,40, 
bitumas – 6,0-6,2 .
2. Asfalto mišinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto mineralinių medžiagų mišinio granuliometrinė sudėtis masės % yra:

išbiros pro 0,063 mm sietą – 7-12,
išbiros pro 0,125 mm sietą – 9-15, 
išbiros pro 0,250 mm sietą – 11-17, 
išbiros pro 0,5 mm sietą – 13-19, 
išbiros pro 1,0 mm sietą – 15-22, 
išbiros pro 2,0 mm sietą – 17-24 ,
išbiros pro 5,6 mm sietą – 26-41, 
išbiros pro 8,0 mm sietą – 47-77, 
išbiros pro 11,2 mm sietą – 83-100,
išbiros pro 16,0 mm sietą – 100.
