1. Ugniai atsparaus betono sudėtinis rišiklis, į kurio sudėtį įeina aliuminatinis cementas, dispersinis šamoto užpildas, silicio dioksido mikrodulkės, natrio tripolifosfatas ir polikarboksilatinis esteris,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima metakaoliną ir nano SiO2, esant tokiam komponentų santykiui, masės %:

aliuminatinis cementas 10-20

dispersinis aliumosilikatas (šamotas) 60-80

silicio dioksido mikrodulkės 6-11

natrio tripolifosfatas 0,1-0,3

polikarboksilatinis esteris 0,1-0,3

metakaolinas 4-8

nano SiO2 0,05-0,1

vanduo likęs kiekis.
2. Ugniai atsparaus betono sudėtinis rišiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nano SiO2 užtikrina trūkstamą nano-dydžio dalelių frakciją rišiklyje, ir užtikrina tolygų dalelių pasiskirstymą rišiklyje.

3. Ugniai atsparaus betono sudėtinis rišiklis pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nano SiO2 ir silicio dioksido mikrodulkės, sąveikaudamos su metakaolinu, užtikrina aukštas stiprio vertes ir tūrio pastovumą betone su skirtingos mineralinės sudėties užpildais tiek po džiovinimo, tiek ir po degimo.
