1. Klijuotas sienojas, susidedantis iš kelių medienos tašų, tarpusavyje standžiai suklijuotų statmenai jų medienos pluošto krypčiai su įlaidomis ir išdrožomis, skirtomis sienojų surišimui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienojas sudarytas iš penkių tašų, vidurinio (1), dviejų išorinių (5) ir dviejų vidinių (6), iš kurių vidurinis tašas (1) išpjautas iš kelių sluoksnių skirtingomis kryptimis suklijuotų lentų bloko (2), prie šio tašo (1) lentų šonų standžiai priklijuoti du išoriniai (5), o prie nupjautų lentų galų du vidiniai tašai (6).

2. Klijuotas sienojas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lentų blokas (2), iš kurio išpjautas vidurinis tašas (1), suklijuotas iš lentų (3), kuriose išpjauti išilginiai grioveliai (7), kurių plotis iki 5 mm, o tarpai tarp griovelių iki 1,5 cm.

3 Klijuotas sienojas, pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išilginiai grioveliai (7) vidurinio tašo (1) lentose (3) išpjauti iš abiejų lentos pusių asimetriškai vienas kito atžvilgiu, o griovelių (7) gylis yra pasirenkamas, bet rekomenduojamas per visą lentos storį, paliekant neišpjovą (8), proporcingą griovelio pločiui.

4 Klijuotas sienojas, pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienojo vidurinio tašo (1) lentos (3) suklijuotos taip, kad vieno sluoksnio lentų išilginiai grioveliai (7) su kito sluoksnio lentų išilginiais grioveliais (7) sudaro statų kampą ir vieno sluoksnio lentų medienos pluoštas statmenas kito sluoksnio lentų medienos pluoštui.

5. Klijuotas sienojas, pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išoriniai (5) ir vidiniai tašai (6) prie vidurinio tašo (1) priklijuoti taip, kad su vidurinio tašo (1) lentų (3) medienos pluoštu sudaro 45 laipsnių kampą.

6. Klijuotas sienojas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidurinio tašo (1) plotis suformuotas iš tiek lentų sluoksnių, kad pridėjus šoninius tašus atitiktų norimo gaminti sienojo storį.

7. Klijuotas sienojas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidurinio tašo (1) aukštis suformuotas iš lentų skydo bloko (2) išpjovus norimo pločio juostą, prie kurios lentų galų priklijavus vidinius tašus (6), būtų gaunamas norimas sienojo aukštis.

8. Klijuotas sienojas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienojo vidiniame (6) ir išoriniame (5) tašuose gali būti padaryti išilginiai grioveliai.

9. Klijuotas sienojas, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienojo vidiniame (6), ir išoriniame (5) tašuose yra įlaidos (9) ir išdrožos (10) sienojo suleidimui.

10. Klijuoto sienojo gamybos būdas, kuriame keli medienos tašai standžiai suklijuojami tarpusavyje taip, kad jų medienos pluoštai būtų statmeni vienas kito atžvilgiu, o sienojo paviršiuje išfrezuojamos įlaidos ir išdrožos sienojo suleidimui  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sienojas klijuojamas iš penkių tašų, kurio vidurinis tašas (1) gaunamas iš lentų (3), kuriose iš abiejų lentos pusių išpjauna išilginius griovelius (7), tokias lentas suklijuoja tarpusavyje į skydus, kuriuos klijuoja kryžiuojant vieną virš kito taip, kad vieno skydo lentose išpjautų griovelių (7) ir lentų medienos pluošto kryptis būtų statmena kito skydo lentose išpjautų griovelių (7) ir medienos pluošto krypčiai, o iš suformuoto skydų klojinio (2) 45 laipsniu kampu išpjauna vidurinį tašą (1), prie kurio lentų šonų standžiai priklijuoja sienojo išorinius tašus (5), o prie lentų nupjautų galų priklijuoja sienojo vidinius tašus (6) taip, kad šių tašų medienos pluoštas su vidurinio tašo (1) lentų medienos pluoštu sudarytų 45 laipsnių kampą.

11. Klijuoto sienojo gamybos būdas pagal 10 p.  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griovelius vidurinio tašo (1) lentose (3) pjauna iš abiejų lentos pusių asimetriškai vienas kito atžvilgiu, atstumu iki 1,5 cm vienas nuo kito, o griovelių plotį išpjauna iki 5 mm.

12. Klijuoto sienojo gamybos būdas pagal 10 p.  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad griovelius vidurinio tašo (1) lentose (3) pjauna per visą lentos storį, paliekant neišpjovą (8) proporcingą griovelio pločiui.

13. Klijuoto sienojo gamybos būdas pagal 10 p.  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidurinio tašo (1) storį formuoja didinant klijuojamų lentų sluoksnių skaičių pagal norimo gauti gaminamo sienojo storį, priklijavus išorinius tašus (5).

14. Klijuoto sienojo gamybos būdas pagal 10 p.  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidurinio tašo (1) aukštį suformuoja atpjaunant iš suklijuotų lentų skydų bloko (2) norimo pločio juostą, atitinkančią norimo gauti sienojo aukštį.

15. Klijuoto sienojo gamybos būdas pagal 10 p.  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suklijuoto sienojo paviršiuje, per sienojo ilgį išfrezuoja įlaidas (9) ir išdrožas (10) sienojo surišimui.