1. Termoizoliacinė kompozicija, kurią sudaro rišiklis, mineralinis užpildas, funkciniai priedai ir vanduo, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad ją sudaro (masės procentais):
rišiklis – vandeninė plėvelę sudaranti polimerinė emulsija 10 - 30;

mineralinis užpildas 30 -60;

funkciniai priedai 2 - 8;

vanduo iki 100;
ir ji turi šias fizikines savybes:

drėgnos kompozicijos tankis, g/cm3 0,5 - 0,9;

sausos kompozicijos tankis, g/cm3 0,3 - 0,6;

nelakųjų medžiagų kiekis, masės % 40 - 65;
klampa, Pa s 40 - 200;

tekstūra (konsistencija) - klampi, nevarvanti, vienalytė, sedimentaciniai stabili (t.y. laikant nenusistovinti ar nesisluoksniuojanti) pasta.

2. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rišiklį sudaro (masės procentais):
akrilo, ar vinilacetato, ar uretano, ar stirolo, ar butadieno, ar vinilo, ar chlorvinilo polimerai, ar stirolakrilo, ar vinilakrilo, ar butadienakrilo, ar butadienstirolo kopolimerai ar jų mišinys 40 - 60;

vanduo iki 100.

3. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, rišiklyje yra 0 - 5 masės procentų alkoksisilano junginių, kurių struktūroje yra alkoksisililinė (Si(OR)3 grupė, kur R metilo, etilo, propilo, izopropilo butilo grupės ir viena, dvi ar daugiau amino (NH2) grupės.
4. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rišiklyje yra nuo 0 iki 5 masės procentų elastinio silikono junginių.
5. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mineralinį užpildą sudaro (masės procentais):
tuščiavidurės 20 - 250 µm diametro techninės aliumo-silikatinės mikrosferos, išskirtos iš anglimi kūrenamų pramoninių katilinių atliekų (šlako ar pelenų), ar stiklinės, ar keraminės mikrosferos ar jų mišinys 50 - 95;
kalcio karbonatas (kreida, marmuras) 0 - 30;

perlitas 0 - 20;

kaolinas 0 - 5;

titano dioksidas 0 – 5;

cinko oksidas 0 - 5;

geležies oksidai ir kiti pigmentai 0 - 10.
6. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad geriausia, kai patentuojamos termoizoliacinės kompozicijos mineralinį užpildą sudaro 10 - 150 µm diametro techninės aliumo-silikatinės mikrosferos.
7. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad funkcinį priedą sudaro masės procentais:
tirštiklis 0,1 - 3,0;
dispergatorius 0,1 - 3,0;

drėkiklis arba koalescentas 0,1 - 3,0;

pH reguliatorius 0 - 1,0;

antiputokšlis 0 - 1,0;

biocidas, ar fungicidas, ar konservantas 0 - 1,0;

korozijos inhibitorius 0 - 2,0.

8. Termoizoliacinė kompozicija pagal 1 punktą, , b e s i s k i r i a n t i tuo, kad dažant teptuku, voleliu, purškiant ar į ją merkiant, termoizoliacinė kompozicija skiedžiama vandeniu, kurio kiekis yra ne didesnis kaip 15 masės procentų.
