1. Bevandenių kalcio silikatų, kurių Ca/Si molinis santykis sudaro 1,16-1,6:1, gamybos būdas hidroterminėmis sąlygomis,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sintezę vykdo ne trumpiau kaip 24 izoterminio išlaikymo valandas.

2. Bevandenių kalcio silikatų gavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidroterminę sintezę vykdo prisotintų vandens garų slėgyje, prieš sintezę taikant apie 10 barų viršslėgį.

3. Bevandenių kalcio silikatų gavimo būdas pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paruošia pradinio mišinio, kuriame CaO/SiO2 molinis santykis sudaro 1,5-1,75:1, vandeninę suspensiją, kur vandens ir kietųjų medžiagų santykis yra apie 10:1; suspensiją patalpina į autoklavą, taikant minėtą pradinį slėgį apie 10 barų, ir vykdo hidroterminę sintezę, apimančią temperatūros didinimą palaipsniui iki 190-210 ºC per maždaug 2 val., izoterminį išlaikymą minėtoje temperatūroje optimaliai 48-72 val., esant slėgiui 24-30 barų.

4. Bevandenių kalcio silikatų gavimo būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš ruošiant vandeninę suspensiją, minėtą pradinį mišinį, kur kalcio oksido komponentą turinčio junginio savitasis paviršius Ssav. yra apie 1673 m2/kg ir CaOlasvasis 98,7 % , o silicio oksido komponentą turinčio junginio savitasis paviršius Ssav. apie 1309 m2/kg ir kaitmenys 5,19 %, papildomai homogenizuoja.

5. Bevandenių kalcio silikatų gavimo būdas pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinio mišinio kalcio oksido komponentą turintis junginys yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš kalcio oksido, kalcio hidroksido ir kalcio karbonato, o silicio oksido komponentą turintis junginys yra amorfinis silicio dioksidas.

6. Bevandenio kalcio silikato gavimo būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pradinio mišinio CaO/SiO2 molinis santykis sudaro 1,5:1, izoterminio išlaikymo trukmė yra 48 val. ir temperatūra 200 ºC.

7. Bevandenis kalcio silikatas, gautas būdu pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra kilchoanitas Ca3Si2O7, kurio grynumas siekia 96 %, optimaliai ne mažesnis nei 98 %.

8. Bevandenis kalcio silikatas pagal 7 punktą kristalinėje formoje, pasižymintis infraraudonojo spektro smailėmis ties 435; 495; 516; 583; 710; 896; 930; 977; 1045; 1200 cm-1 ir/arba tipiniais rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės difrakciniais maksimumais ties 2 θ: 0,57; 0,508; 0,464; 0,427; 0,417; 0,397; 0,375; 0,367; 0,355; 0,337; 0,309; 0,305; 0,294; 0,288l; 0,286; 0,277; 0,275; 0,267; 0,254; 0,248; 0,247; 0,242; 0,236; 0,235; 0,226; 0,221; 0,217; 0,214; 0,209; 0,206; 0,204; 0,199; 0,197; 0,195; 0,19; 0,187; 0,187; 0,184; 0,181; 0,18 nm.

9. Bevandenis kalcio silikatas kristalinėje formoje pagal 8 punktą, kurio infraraudonasis spektras pavaizduotas Fig. 6 ir/arba miltelių difrakcinė rentgenograma pavaizduota Fig. 5a.

