PAGE  

1. Šilumą izoliuojantis statybinis elementas, apimantis plokštę, talpinančią savyje polistireninį putplastį ir rišiklį, turinčią vandens garams pralaidžias vietas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polistireninio putplasčio plokštėje yra įrengtos kiaurymės, kurios yra pripildytos termoizoliaciniu užpildu su rišikliu, kur rišiklis yra porėtas rišiklis.

2. Šilumą izoliuojantis statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoizoliacinio užpildo ir porėto rišiklio tūrių santykis kiaurymėse yra 0,06-0,1.

3. Šilumą izoliuojantis statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoizoliacinis užpildas pasirinktinai yra pūsto stiklo granulės, polistireninio putplasčio granulės ar polireatano trupiniai, ar jų mišinys pasirinktinai, kur dalelių dydis yra 2-20 mm.

4. Šilumą izoliuojantis statybinis elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiaurymių užimamo ploto santykis su bendru plotu yra 0,2-0,5 ir jos yra tolygiai paskirstytos plokštės paviršiuje.

5. Šilumą izoliuojantis statybinis elementas pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į kiaurymes yra įterpti iš anksto pagaminti įdėklai iš termoizoliacinio užpildo ir porėto rišiklio, kurių dydis atitinka kiaurymių dydį.

6. Šilumą izoliuojančio statybinio elemento gamybos būdas, kuriame suformuoja plokštę, talpinančią savyje polistireninį putplastį ir rišiklį, turinčią vandens garams pralaidžias vietas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad polistireninio putplasčio plokštėje įrengia kiaurymes, kurių užimamo ploto santykis su bendru plotu yra 0,2-0,5 ir jos yra tolygiai paskirstytos plokštės paviršiuje, kiaurymes pripildo termoizoliaciniu užpildu su rišikliu, kur rišiklis yra porėtas rišiklis, o termoizoliacinio užpildo ir porėto rišiklio tūrių santykis kiaurymėse yra 0,06-0,1.

7. Būdas pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš termoizoliacinio užpildo ir porėto rišiklio pagamina įdėklus su termoizoliacinio užpildo ir porėto rišiklio tūrių santykiu 0,06-0,1, kur įdėklų dydis atitinka kiaurymių dydį, ir juos įterpia į kiaurymes.

