1. Apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompozicija, turinti organiniame polimere ekranuojančiomis savybėmis pasižyminčių bešvinių komponentų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bešviniu komponentu yra amonio metavolframatas (NH4)H2W12O40 ir kompozicijos sudėtis masės procentais yra: 

poliakrilamidas 0,5-1

amonio metavolframatas 15-70, optimaliai 60

vanduo likusi dalis,

kur kompozicijos tankis yra apytiksliai nuo 1,2 iki 2,5 g/cm3,Rentgeno spindulių silpimo koeficientas yra 0,52 - 3,63 cm–1, o 10 mm storio kompozicijos sluoksnio ekvivalentinis švino storis atitinka 0,15 - 0,72 mm.
2. Apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad esant kompozicijoje 1 masės % poliakrilamido ir 60 masės % amonio metavolframato, ji pasižymi apie 2,05 g/cm3 tankiu, apie 2,47 cm–1 Rentgeno spindulių silpimo koeficientu, o šios kompozicijos 10 mm storio sluoksnio ekvivalentinis švino storis atitinka 0,61 mm. 

3. Radiacinei apsaugai skirtas optiškai skaidrus ekranas, turintis kompozicijos pagal 1 arba 2 punktą užpildą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta kompozicija yra užpildytas skaidrus lygiagrečiais šonais plastikinis konteineris (1), ant kurio vienos iš dviejų lygiagrečių sienelių paviršiaus yra įspaustas difrakcinės hogelių matricos reljefas (2), turintis savyje informaciją apie radiacinio pavojaus ženklą ir jo matymo kryptį (4), kur ekrano užpildo optinis skaidris yra nuo 86 % iki 90 %, optimaliai 89 %.

4. Radiacinei apsaugai skirto optiškai skaidraus ekrano pagal 3 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

- ant skaidraus lygiagrečiais šonais plastikinio konteinerio (1) vienos iš lygiagrečiųjų sienelių užneša paviršinį difrakcinės hogelių matricos reljefą (2), turintį savyje informaciją apie radiacinio pavojaus ženklą ir jo matymo kryptį (4),

- paruošia minėtos apsaugančios nuo radiacijos medžiagos kompoziciją gelio pavidalu, 

- paruoštu geliu pro konteinerio (1) angą (3) užpildo minėto skaidraus plastiko konteinerio vidų, 

- paruoštos kompozicijos užpildą sonifikuoja ir hermetizuoja konteinerį (1).

5. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apsaugančios nuo radiacijos kompozicijos pagal 1 punktą paruošimui: 

a) vandenyje brinkina didelės molekulinės masės poliakrilamidą, pašildant iki 65-80 ºC, optimaliai iki 70 ºC,

b) nuolat maišant suberia amonio metavolframatą ir 

c) tęsia maišymą, palaikant temperatūrą apie 80 ºC, kol susiformuoja gelis, kurį po to sonifikuoja 50-60 ºC temperatūroje.

6. Būdas pagal 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtam apsaugančios nuo radiacijos kompozicijos geliui nespėjus ataušti iki kambario temperatūros, užpildytą konteinerį (1) prieš hermetizuojant dar kartą papildomai sonifikuoja ultragarsu 50-60 ºC temperatūroje.

7. Būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant skaidraus konteinerio vienos didžiausio ploto sienelės paviršiaus įspaudžia bent vieną difrakcinės hogelių matricos reljefą (2), turintį savyje informaciją apie radiacinio pavojaus ženklą ir jo matymo kryptį (4).

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad siekiant gauti minėtą difrakcinės hogelių matricos reljefą (2) ant šviesai laidžios medžiagos, turinčios skaitmeninės hologramos hogelių matricą, užneša elektrai laidų sluoksnį, jį elektrolitiškai nikeliuoja, nikelio sluoksnį su veidrodine skaitmeninės hologramos paviršiaus reljefo kopija atskiria ir įspaudžia ant skaidraus konteinerio (1) vienos didžiausio ploto sienelės paviršiaus terminiu būdu.
