1. Zondas, skirtas skaliarinis magnetiniam laukui matuoti, apimantis magnetovaržinį jutiklį, turintį pirmą dielektrinį padėklą (2), padengtą plonu sluoksniu (1) iš polikristalinės medžiagos, kurios elektrinė varža kinta priklausomai nuo magnetinio lauko ir temperatūros, o ant minėto plono sluoksnio (1) lokaliai suformuotos elektrai laidžios kontaktinės aikštelės (3), prie kurių prijungti laidai (4), skirti elektros srovės šaltiniui prijungti, sudarant nuoseklią elektros grandinę per minėtą ploną polikristalinės medžiagos sluoksnį (1), esantį tarp kontaktinių aikštelių (3), kur visas zondas yra padengtas hermetizuojančiu užpildu (12),
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatytas varžinis jutiklis, apimantis antrą dielektrinį padėklą (7), padengtą temperatūrai jautriu varžinės medžiagos plonu sluoksniu (6), kuris yra nejautrus magnetiniam laukui ir prie kurio yra prijungti laidai (8), skirti elektros srovės šaltiniui prijungti, sudarant nuoseklią elektros grandinę per minėtą temperatūrai jautrų varžinės medžiagos ploną sluoksnį (6), kur magnetovaržinio jutiklio ir varžinio temperatūros jutiklio padėklai (2) ir (7) išdėstyti priešpriešiais taip, kad jų pusės, padengtos minėtais plonais medžiagos atitinkamais sluoksniais (1) ir (6),yra lygiagrečios ir nukreiptos viena į kitą bei atskirtos viena nuo kitos dielektriniu šilumai laidžiu tarpiniu sluoksniu (10).

2. Zondas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plonųjų sluoksnių (1) ir (6) išoriniai paviršiai padengti apsaugine plėvele (11).

3. Zondas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plonojo sluoksnio (1) polikristalinė medžiaga, kurios elektrinė varža kinta priklausomai nuo magnetinio lauko yra polikristalinis lantano-stroncio-mangano oksidas arba polikristalinis lantano-kalcio-mangano oksidas. 

4. Zondas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūrai jautrus varžinės medžiagos plonasis sluoksnis (6) yra metalo sluoksnis, geriau platinos sluoksnis. 

5. Zondas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plonasis platinos sluoksnis (6) yra suformuotas meandro formos.

6. Zondas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, kad minėtas dielektrinis šilumai laidus tarpinis sluoksnis (10) yra termopastos sluoksnis.

7. Būdas, skirtas skaliariniam magnetiniam laukui matuoti, apimantis šią opracijų seką:

 elektros srovės praleidimą per magnetovaržinio jutiklio ploną polikristalinės medžiagos sluoksnį (1), kurio elektrinė varža kinta priklausomai nuo matuojamos aplinkos magnetinio lauko ir temperatūros, 

magnetovaržinio jutiklio plono polikristalinės medžiagos sluoksnio (1) elektrinės varžos matavimą, 

 skaliarinio magnetinio lauko reikšmės nustatymą pagal iš anksto nustatytą plono polikristalinės medžiagos sluoksnio (1) elektrinės varžos funkcinę priklausomybę nuo magnetinio lauko prie atitinkamos temperatūros, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

 matuojamoje aplinkoje kartu su elektrinės varžos matavimu magnetovaržiniu jutikliu 

 tuo pat metu atliekamas 

varžos matavimas varžiniu jutikliu, praleidžiant elektros srovę per varžinio jutiklio ploną temperatūrai jautrios metalo medžiagos ploną sluoksnį (6), kurio varža priklauso nuo temperatūros ir nepriklauso nuo magnetinio lauko, ir 

temperatūros nustatymas realiu laiku pagal iš anksto nustatytą varžinio jutiklio elektros varžos funkcinę priklausomybę nuo temperatūros, o

skaliarinio magnetinio lauko reikšmė nustatoma pagal magnetovaržnio jutiklio išmatuotą elektros varžą ir jos iš anksto nustatytą funkcinę priklausomybę nuo magnetinio lauko prie temperatūros, nustatytos minėtu varžiniu jutikliu matuojamoje aplinkoje realiu laiku.
