1. Termoizoliacinio statybinio elemento kompozicija, apimanti cementą, orą įtraukiančią medžiagą, polistireninio putplasčio granules ir vandenį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai apima porėtas granules su standžiu kevalu, kurios yra stambios frakcijos, o taip pat smulkios frakcijos porėtas granules, parinktas iš polistireninio putplasčio granulių ar iš smulkios frakcijos porėtų granulių su standžiu kevalu, esant komponentų santykiui, masės %:

cementas - 28-48, 
orą įtraukianti medžiaga - 0,01-0,03,

stambios frakcijos porėtos granulės su standžiu kevalu - 30-48,

smulkios frakcijos porėtos granulės - 08-25
vanduo  - likęs.
2. Termoizoliacinio statybinio elemento kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stambios frakcijos porėtos granulės yra 4-16 mm, o smulkios frakcijos porėtos granulės yra 0,5-2 mm.

3. Termoizoliacinio statybinio elemento kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stambios ir smulkios frakcijų porėtos granulės su standžiu kevalu yra pūsto stiklo granulės.

4. Termoizoliacinio statybinio elemento gamybos būdas, kuriame termoizoliacinio statybinio elemento kompoziciją išmaišo uždaroje maišyklėje ir supila į formą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termoizoliacinio statybinio elemento gamybai naudoja kompoziciją pagal 1 punktą., o ją supylus į formą, išlygina supiltos į formą kompozicijos paviršių, po to vibruojančiai iš viršaus spaudžia tam, kad sutankintų struktūrą, ir išlaiko paminėtoje formoje bent parą.

5. Termoizoliacinio statybinio elemento gamybos būdas, pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formą sudaro tarpai tarp pastato klojinių, o kompozicijos supylimo i formą, paviršiaus išlyginimo ir po to vibruojančio spaudimo iš viršaus, tam, kad sutankintų struktūrą, žingsnius iš eilės atlieka kelis kartus kol užpildo formą, o per vieną kartą formą papildo po 100-500 mm.

6. Termoizoliacinis statybinis elementas, pagamintas būdu pagal 4 punktą.
