1. Optinio poliarizacinio skaidraus apsaugos elemento gamybos būdas, apimantis padėklo padengimą sluoksniu, kuriame formuoja paslėptą vaizdą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

a) sluoksnis, kuriuo padengia padėklo paviršių yra skaidrios polimerinės kompozicijos sluoksnis;

b) bent vieną minėtos skaidrios polimerinės kompozicijos sluoksnio sritį struktūrina tam, kad gautų optinę anizotropiją bent vienoje skaidrios polimerinės kompozicijos sluoksnio srityje;

c) paruošia termiškai aktyvinamą skaidrią klijinę kompoziciją, kurios lūžio rodiklis lygus mažiausiai dviems vienetams, įvedant į skaidrios klijinės kompozicijos pagrindą neorganinių junginių, kurių lūžio rodiklis sudaro mažiausiai du vienetus;

d) minėtą termiškai aktyvinamą skaidrią klijinę kompoziciją, turinčią neorganinių junginių, kurių lūžio rodiklis lygus bent dviems vienetams, užneša ant minėtos skaidrios polimerinės kompozicijos.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip skaidrią polimerinę kompoziciją, skirtą užnešti ant padėklo, naudoja polikarbonatą, polistirolą, fluorlaką, poliimidą, polivinilinį spiritą, nitroceliuliozę ir t. t.

3. Būdas pagal 1, 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skaidrios polimerinės kompozicijos sluoksnio struktūrinimą mažiausiai vienoje jo srityje vykdo arba mechaniniu būdu, arba termomechaniniu poveikiu, arba termospausdintuvo galvute, arba apdorojant sunkiųjų jonų spinduliuotės pluoštu arba apdorojant lazerio spinduliu.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad neorganiniai junginiai, kurių lūžio rodiklis lygus mažiausiai dviems vienetams, apima titano dioksidą, cinko sulfidą, alavo oksidą (IV) ir t. t.,

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padėklu naudoja plėveles, pagamintas iš polipropileno arba polietileno tereftalato.

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad termiškai aktyvinamos skaidrios klijinės kompozicijos pagrindu naudoja Thermodex.

7. Optinis poliarizacinis skaidrus apsaugos elementas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis pagamintas būdu pagal 1-6 punktus, apimantis padėklą, padengtą skaidrios polimerinės kompozicijos sluoksniu, kurio mažiausiai vienoje srityje yra atliktas struktūrinimas, o ant skaidrios polimerinės kompozicijos sluoksnio uždėtas termiškai aktyvinamos skaidrios klijinės kompozicijos sluoksnis, apimantis mišinio pagrindą su neorganiniais junginiais, kurių lūžio rodiklis lygus mažiausiai dviems vienetams.