1. Trimatis porėtas celiuliozės karkasas kaulo audinio inžinerijai, pasižymintis morfologija, atitinkančia natūralaus kaulo struktūrą,   be s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro celiuliozės kompozitas su biogeninių kaulų 0,01-2000 mikronų dydžio dalelėmis, esant masių santykiui 1: 0,12-6,0. 

2. Trimatis porėtas celiuliozės karkasas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jį sudaro celiuliozės kompozitas su sepijos kaulo, kuriame yra mineralinių junginių ir chitinas, 0,01-2000 mikronų dydžio dalelėmis. 

3. Trimatis porėtas celiuliozės karkasas pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo paviršius padengtas kolagenu, trombocitais praturtintu fibrinu, įvairiais augimo faktoriais, terapeutiniais priedais, kamieninėmis ląstelėmis. 

4. Trimačio porėto celiuliozės karkaso kaulo audinio inžinerijai gavimo būdas iš regeneruotos celiuliozės gelio, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad geli formuoja iš acetilceliuliozės tirpalo su įterptomis biogeninio kaulo dalelėmis masių santykiu 1: 0,12-6,0. 

5. Trimačio porėto celiuliozės karkaso kaulo audinio inžinerijai gavimo būdas liofilizuojant regeneruotos celiuliozės gelį gautą pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad celiuliozės gelį su įterptomis biogeninio kaulo dalelėmis prieš liofilizaciją inkliuduoja 10-30 % vandeniniu alkoholio tirpalu. 

6. Trimačio porėto celiuliozės karkaso gavimo būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad celiuliozės geli su įterptomis kaulo dalelėmis inkliuduoja 10-30 % vandeniniu alkoholio tirpalu ir veikia superkriziniu anglies dioksidu 24-70 MPa slėgyje 35-80 -c temperatūroje. 

7. Trimačio porėto celiuliozės karkaso gavimo būdas pagal 4, 5 ir 6 punktą, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad blokelio formos karkasą sumala iki norimo dydžio granulių ir/ar iš jų pagamina pastą. 
