1. Metalo/grafeno katalizatoriaus gavimo būdas, apimantis mišinį iš grafeno, platinos junginio bei etilenglikolio, kurį maišo ultragarsu bei apdoroja mikrobangomis, plauna acetonu, po to distiliuotu vandeniu ir džiovina vakuuminėje krosnyje 80 oC temperatūroje 2 val.,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reakcijos mišinį, susidedantį iš:

0,05-0,5 m.% grafeno miltelių, 

0,02-0,1 m.% H2PtCl6, 

0,039 iki 0,231 m.% Co(II) druskos,

0,04 – 0,633 m. % NaOH,

99,9 – 99,0 m.% etilenglikolio, 

maišo ultragarsu 0,5-2 h, mikrobangų reaktoriuje apdoroja 140 - 200 oC temperatūroje 10 - 30 min, naudojant 300 - 850 W mikrobangų galingumą, maišo 100 - 500 aps/min. bei išskiria katalizatorių.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po pradinių medžiagų apdorojimo mikrobangomis, esant Pt:Co moliniams santykiams, lygiems 1:3, 1:10, 1:30 ir 1:50, nusodintos Pt nanodalelės yra 1-3 nm dydžio.
